Практическое занятие №8.

Подбор сочетания материалов для пар трения

Цель: Научиться обоснованно выбирать материалы для пар трения

Задание: Предложить возможное сочетание материалов для конкретного узла трения

Ход занятия: Изучить теоретический материал методических указаний. Получить задание у преподавателя. При использовании справочной литературы сделать выбор материалов.

Рекомендации по выполнению задания: При подборе сочетаний материалов рекомендуется выполнятьследующие правила применения материалов для фрикционных пар, которых полезно придерживаться (после предварительного анализа условий работы, исходных свойств и их изменений в процессе трения).

1. Сочетать твердый материал с мягким, имеющим температуру рекристаллизации ниже средней температуры поверхности трения. Такая пара металлов хорошо противостоит заеданию и характеризуется высоким уровнем надежности.

2. Сочетать твердый материал с твердым. Такие пары трения обладают высокой износостойкостью вследствие малого взаимного внедрения неровностей их поверхностей

3. Избегать сочетаний мягкого материала с мягким, а также пар трения из одинаковых материалов по физико-механическим свойствам. Подобные пары имеют низкуюизносостойкость и ненадежны в эксплуатации.

4. Применять в труднодоступных для смазывания узлах пористые спеченные материалы и антифрикционные сплавы.

5. Применять в качестве фрикционных и антифрикционныхматериалов композиционные и пластмассы.

6. Применять материалы, трудно поддающиеся наводораживанию.

7. Поверхности стальных деталей ТС узла трения при окончательной доводке рекомендуется подвергать финишной безабразивной обработке.

8. При выборе материалов конструкционных и смазочных для ТС узлов трения создавать возможные условия, обеспечивающие условия реализации режимов избирательного переноса.

Правильность выбора материалов для деталей ТС и узлов трения проверяют также по величине предельно допустимых давлений в контакте [р] и допускаемому произведению давления на скорость [рυ]. Для проверки правильности выбранных материалов обычно ориентируются на табличные значения указанных критериев [р] и [рυ].