Практическое занятие №14.

Неметаллические материалы триботехнического назначения.

Цель: Изучить различные группы неметаллических материалов, применяемых в узлах трения.

Задание: Ознакомиться с классификацией и маркировкой, свойствами и применением неметаллических материалов.

Требования к отчетным материалам: Отчет должен содержать общую классификацию материалов, а также подробное описание конкретной группы материалов, предложенной преподавателем в качестве задания.

Ход занятия: Изучить теоретический материал методических указаний. Оформить отчет.

Рекомендации по выполнению задания. Укрупненное деление износостойких неметаллических материалов:

1. Пластмассы, применяемые в качестве антифрикционных материалов;

2. Природные и искусственные минералы, ситаллы;

3. Керамика;

4. Фрикционные материалы;

5. Комбинированные материалы.

В группе пластмасс необходимо охарактеризовать общий состав пластмасс, указать разницу между термопластами и реактопластами. Привести краткую информацию о пластмассах с наполнителем – виды наполнителя по природе и форме, названия пластмасс. Перечислить достоинства и недостатки пластмасс как антифрикционных материалов.

Минералы (агат, рубин, корунд) применяются в миниатюрных подшипниках скольжения, которые используют в прецизионных приборах. Благодаря низкому и стабильному коэффициенту трения вследствие слабой адгезии минералов к металлам.

Минералокерамические материалы используют главным образом для изготовления сменных пластин инструментов для получистовой или чистовой обработки углеродистых и легированных сталей и чугуна. Эти пластины обладают высокой теплостойкостью (1200...1400 оС), твердостью 3000...3300 НV (30000...33000 МПа), износостойкостью и химической устойчивостью. Различаю оксидную, оксидо-карбидную и нитридную керамику, к этой же группе относят алмаз.

Фрикционные материалы применяют в тормозных устройствах и механизмах, передающих крутящий момент. Они работают в тяжелых условиях изнашивания – при высоких давлениях, скоростях скольжения и высокой температуре. Преимущественно используют асбофрикционные материалы, в которых связующим являются полимеры каучука, а наполнителем асбест. Дать их общую характеристику (состав, марки, влияние добавок, свойства).

К группе комбинированных материалов относятся самосмазывающиеся подшипники из материалов разной комбинации: железо – графит, железо – медь - графит, бронза – графит, которые изготавливают методом порошковой металлургии, а также металлофторопластовые подшипники, которые имеют сложную структуру