Практическое занятие № 13.

Конструктивные способы повышения износостойкости деталей.

Цель: изучение возможности повышения износостойкости за счет рационального конструирования узлов трения.

Задание: Классифицировать способы повышения износостойкости. В качестве иллюстрации привести конкретные примеры для отдельных случаев повышения износостойкости деталей.

Требования к отчетным материалам: Отчет выполняется в соответствии с заданием.

Ход занятия Изучить теоретический материал методических указаний. Оформить отчет.

Рекомендации по выполнению задания Для повышения износостойкости деталей при конструировании необходимо:

Предупредить возрастание нагрузок при эксплуатации. На основании анализа влияния изменения исходной формы деталей в процессе эксплуата- 35 ции на распределение рабочих напряжений и скорость изнашивания производится оптимизация формы деталей.

При низкой точности исполнения и возможной температурной деформации предусмотреть в узлах деталь с повышенной податливостью.

Добиваться снижения напряжений в контактно-нагруженном состоянии (в высших кинематических парах) за счет придания соединениям рациональной формы.

Оптимизировать узлы «трения скольжения» (в низших кинематических парах).

Производить замену внешнего трения внутренним.

Производить замену трения скольжения трением качения.

Использовать принцип местного качества (взаимного дополнения качества). Материал с однородными по сечению свойствами редко соответствует требованию сочетать высокие эксплуатационные свойства с достаточной технологичностью. Поэтому наряду с модифицированием поверхностных слоев (поверхностной закалкой, ХТО и проч.) прибегают к способам реализации целевой макроскопической неоднородности: применению накладок и вставок, облицовке поверхностей, биметаллизация и пр. Методы поверхностного упрочнения. Разделим известные методы поверхностного упрочнения на осуществляемые

нанесением дополнительного слоя на рабочие поверхности деталей (наплавка, металлизация напылением, нанесение покрытий химическими и электрохимическими способами, ФАБО, покрытие дисудьфидом молибдена, графитироване)

модифицированием поверхностных слоев основного металла (поверхностная закалка, химико-термическая обработка, поверхностное пластическое деформирование).

Независимо от способа обработки или наращивания поверхностного слоя задача заключается в создании износостойкой рабочей поверхности детали или хорошей прирабатываемости.